## Slide 1
Chemnitz, 13.07.2021
Herstellung eines Snowboards:
Auslegung und Herstellung eines flächigen Verstärkungstextils mit minimalem Verschnitt
Philipp Dörr, Jiayu Wu, Joseph Guhl, Xiaoxu Li, Niclas Pohl
Belegarbeit im Modul Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen (SoSm 2021)
Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Textile Technologien
Leitung: Prof. Dr. Holger Cebulla
Betreuer: M. Sc. Conrad Ehemann, M. Sc. Marc Fleischmann

## Slide 2: Inhalte
Aufgabenstellung
Auswertung und Ergebnisse
Zusammenfassung
Notes: Grundlagen: Anpassungsfähigkeit des Exoskelettes von Krebstieren
Aufgabenstellung im Kontext bionischer Forschung

## Slide 3
Aufgabenstellung
1. Wahl und grundlegende Auslegung des Faserhalbzeugs
textiltechnische Auslegung (Rovingbreite, Flächenmasse, textile Blockdicke)
2. Auslegung des textilen Flächenhalbzeugs
3. Diskussion über Abweichung von Anforderungen
Bauteileigenschaften
Herstellungsprozess
Marktrecherche, Auswahl geeigneter Carbonrovings
Wahl und Darstellung einer geeigneten Bindung
Abschätzung Materialverbrauch

## Slide 4: Inhalte
Aufgabenstellung
Auswertung und Ergebnisse
Zusammenfassung

## Slide 5
1. Etappen zur Wahl und grundlegenden Auslegung des Faserhalbzeugs
Anforderungen an Fasergelege (Zug- und Druckgurt)
Parameter | Zahlen wert | Einheit
Rovingbreite | ? | mm
Flächenmasse | 600 | g/m²
max. textile Blockdicke | 1,9 | mm
Zugfestigkeit | ≥ 4 | GPa
E-Modul | ≥ 240 | GPa
Bruchdehnung | ≥ 1,7 | %
Faseranteil* | 55 | vol.%
Faserlagen* | 0/+45/-45 | °
Geeigneter Carbonroving
Tenax®-J HTA40 E15 [a]
1K
67 tex; 1,77 g/cm³
4,1
240
1,7
EP-Harzsystem*
Marktrecherche
*Angaben für symmetrischen Kernverbund [a] Filamentdurchmesser 7,0 μm
Tenax®-J HTS40 E13 [a]
3K
200 tex; 1,77 g/cm³
4,4
240
1,8
EP-Harzsystem*
Tenax®-E HTS40 F13 [a]
6K
400 tex; 1,77 g/cm³
4,4
240
1,8
EP-Harzsystem*

## Slide 6
1. Etappen zur Wahl und grundlegenden Auslegung des Faserhalbzeugs
Anforderungen an Fasergelege (Zug- und Druckgurt)
Parameter | Zahlen wert | Einheit
Rovingbreite | ? | mm
Flächenmasse | 600 | g/m²
max. textile Blockdicke | 1,9 | mm
Zugfestigkeit | ≥ 4 | GPa
E-Modul | ≥ 240 | GPa
Bruchdehnung | ≥ 1,7 | %
Faseranteil* | 55 | vol.%
Faserlagen* | 0/+45/-45 | °
*Angaben für symmetrischen Kernverbund [a] Filamentdurchmesser 7,0 μm
(1) Querschnitt
Tenax®-J HTA40 E15 [a]
1K
67 tex; 1,77 g/cm³
4,1
240
1,7
EP-Harzsystem*
(67/1,77)*0,001 mm²
= 0,038 mm²
(2) Rovingbreite
= 0,22 mm

## Slide 7
Soll-Flächengewicht des Faseraufbaus
? Nein
Theoretische Dicke des Faseraufbaus
Für 𝜑Faser = 55 vol.% beträgt die Gesamtdicke des „Laminates“ (?)
Die theoretische Harzdicke beträgt:
Die Dichte des Harz-/Härtersystems (SR 8500/SZ 8525) beträgt 𝜌𝐻𝑎𝑟𝑧 = 1,055 g/cm³
Es ergibt sich der theoretische Harzverbrauch

## Slide 8
1. Etappen zur Wahl und grundlegenden Auslegung des Faserhalbzeugs
I.
II.
I. FORMEL 1
II. FORMEL 2
III a.
III b.
„Bedingung“
nicht erfüllt
IV.
„Bedingung“
nicht erfüllt
III a. FORMEL 3
III b. FORMEL 4
IV. FORMEL 5
= Ergebniss
= Ergebniss
= Ergebniss
= Ergebniss
= Ergebniss
Abarbeiten der
Aufgabenstellung 1
und Aufgabenstellung 2

## Slide 9
2. Auslegung des textilen Flächenhalbzeugs
Weiterverarbeitung zu symmetrischen Kernverbund
Bezeichnung | Position | Winkel | (m/A) | 
Druckgurt | 1. Lage | 0° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
 | 2. Lage | +45° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
 | 3. Lage | -45° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
Kern | Mittelebene | 0° | k.A. | k.A.
Zuggurt | 1. Lage | -45° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
 | 2. Lage | +45° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
 | 3. Lage | 0° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
Bezeichnung | Position | Winkel | (m/A) | 
Druckgurt | 1. Lage | 0° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
 | 2. Lage | +45° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
 | 3. Lage | -45° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
Kern | Mittelebene | 0° | k.A. | k.A.
Zuggurt | 1. Lage | -45° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
 | 2. Lage | +45° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
 | 3. Lage | 0° | max. 100 g/m² | 55 vol.%
KONZEPT
Abb. modifiziert nach: Handbuch Faserverbundkunststoffe/ Composites, 4. Auflage, AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V., Springer 2014
?
?
?
?
?
?

## Slide 11
Generell werden Gestricke mit in die Maschenstruktur integrierten Verstärkungsfäden als Mehrlagengestricke (MLG) bezeichnet. MLG verbinden die Vorteile von Gestricken, wie über die Maschenlänge einstellbare Drapierbarkeit, mit denen der Gelegetechnik, wie etwa eine gestreckte Verstärkungsfadenanordnung. Dadurch lassen sich auch sehr komplexe Bauteilgeometrien mit gestrickten Verstärkungshalbzeugen faltenfrei abbilden. Die mechanischen Eigenschaften in den jeweiligen Gestrickrichtungen, z. B. bei einer Zugbeanspruchung, werden in der Regel von den eingesetzten Fadenmaterialien dominiert.
Auf Grund der Maschenstruktur und den daraus resultierenden Eigenschaften, wie Verstärkungsfadenanteil in Dickenrichtung und gestricktypische Strukturdehnungen, weisen MLG-Halbzeuge ein hohes Potenzial u. a. für den Einsatz in crash- und impactbelasteten Leichtbauteilen auf.
Chok Cherif: 6.3.5 2D- und 3D-Gestricke mit integrierten Verstärkungsfäden
Die konsequente Weiterentwicklung der Möglichkeiten zur Einbringung von Verstärkungsfäden in mehr als zwei Raumrichtungen erlaubt die Realisierung von multiaxial verstärkten Gestricken. Die Umsetzung eines Fertigungsprinzips ist auf einer Laborflachstrickmaschine am ITM erfolgt
Multiaxial verstärktes MLG und Laborflachstrickmaschine zur Herstellung
(1: Kettfaden, 2: Schussfäden, 3: diagonale Kettfäden,
4: Maschenfaden, 5: Nadeln)
(Bild: Chok Cherif)

## Slide 12
Im Hinblick auf den Einsatz von Gestricken als Verstärkungshalbzeuge in Faserkunststoffverbunden
soll an dieser Stelle die abgeleitete Bindung zur Herstellung
von Mehrlagengestricken (MLG), die RL-MLG- bzw. RRG-MLG-Bindung, eingeführt werden. Basis der Bindungen ist die RL- bzw. RRG-Grundbindung, jeweils erweitert durch in die Maschenstruktur integrierte gestreckte Schuss- und Kettfäden (Abb. 6.10). Je nach Maschinenkonfiguration kann eine unterschiedliche Anzahl von Kett- und/oder Schussfadenlagen in die Maschenstruktur integriert werden
Chok Cherif: 6.2.3.6 MLG-Bindungen
Grundbindung Rechts-Links: rechte und linke Gestrickseite
(Bild: Cherif, 2011)
Grundbindung Rechts-Rechts: rechte und linke Gestrickseite
(Bild: Cherif, 2011)
Grundbindung Rechts-Rechts-gekreuzt (RRG)
(Bild: Offermann, Tausch-Marton, 1978)

## Slide 13
Components of a stitch and stitch geometry
(Bild: Cherif, Textile Materials for Lightweight Constructions, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016)

## Slide 14
Ehrenstein, Faserverbund-Kunststoffe, 2. Auflage, Hanser Verlag, 2006

## Slide 15
2. Auslegung des textilen Flächenhalbzeugs
Carbonfasergestricke
(Bild: Buck/ Vogel Communications Group GmbH & Co. KG)
https://www.maschinenmarkt.vogel.de/faltenfreie-textilstruktur-durch-fasergestricke-gal-380145/?p=1
KONZEPT
Carbonfasergestrick
https://www.europages.de/BUCK-GMBH-CO-KG/00000005316422-001/Dokumentation.html

## Slide 16: Inhalte
Aufgabenstellung
Auswertung und Ergebnisse
Zusammenfassung

## Slide 17
Zusammenfassung
Ergebnisse
Xyz …
Abc …
Xyz…
Abc…
Abc…
Abweichungen
Xyz…
Abc…
Philipp ist schuld…
Empfehlungen
Xyz…
Abc…

## Slide 18
Quellen
https://www.teijincarbon.com/fileadmin/PDF/Datenbl%C3%A4tter_dt/Product_Data_Sheet_TSG01de__EU_Filament___DE_.pdf
Offermann, Tausch-Marton, Grundlagen der Maschenwarentechnologie, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1978
Cherif, Textile Materials for Lightweight Constructions, Springer, 2015
Cherif, Textile Werkstoffe für den Leichtbau, Springer, 2011
Ehrenstein, Faserverbund-Kunststoffe, 2. Auflage, Hanser Verlag, 2006
Handbuch Faserverbundkunststoffe/ Composites, 4. Auflage, AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V., Springer 2014

## Slide 19
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

## Slide 20
Kontaktdaten
Philipp Dörr philipp.doerr@mb.tu-chemnitz.de
Jiayu Wu jiayu.wu@s2016.tu-chemnitz.de
Joseph Guhl joseph.guhl@s2021.tu-chemnitz.de
Xiaoxu Li xiaoxu.li@s2016.tu-chemnitz.de
Niclas Pohl niclas.pohl@s2019.tu-chemnitz.de